**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

για την προμήθεια 2.000 τμχ «**ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ**» (CPV 39512100-5, (Είδη Ιματισμού Κλινών))

1. Το ύφασμα του σεντονιών να είναι λευκού χρώματος, 100% βαμβακερό, άριστης ποιότητας, καλά εκκοκκισμένο, απαλλαγμένο ξένων ουσιών.

-Με καθαρό μακρόϊνο και ομοειδές νήμα, ύφανση ομαλή, ισόπυκνη, αντοχή υφάσματος, απώλεια βάρους και συστολή (σύμφωνα με τις αντίστοιχες επίσημες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου)) με ανθεκτικότητα στο σκίσιμο και στις φθορές.

2. Οι διαστάσεις του σεντονιού να είναι 1,65x2,85 cm (περίπου)/τμχ.

-Η απώλεια μετά το πλύσιμο να μην υπερβαίνει το 1%.

-Βάρος σεντονιού 210 gr/m2.

3. Το πάνω μέρος του σεντονιών να έχει ρεβέρ 5 cm και το κάτω μέρος 1 cm.

-Να φέρουν το λογότυπο του Νοσοκομείου, το οποίο να παραμένει αναλλοίωτο στο πλύσιμο υψηλών θερμοκρασιών.

4. Να αντέχουν στο συχνό πλύσιμο στους 95ο C και στις συνεχείς απολυμάνσεις (χλωροποιήσεις), με ειδική επεξεργασία προσυρρίκνωσης (Samforise) για να μη μαζεύουν στο πλύσιμο, να έχουν και Anti-pilling για να μη χνουδιάζουν και απελευθερώνουν ινίδια.

5. Η εταιρεία παραγωγής (προμηθευτής) να έχει πιστοποίηση ISO και πιστοποιητικό CE.

6. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων (Νο 210 -Υ-02002) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ((Γενική Γραμματεία Εμπορίου).

7. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος με τις ζητούμενες διαστάσεις.